Технические характеристики опор деревянных пропитанных для ВЛ 04 до 15 кВ 1. Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ) ГОСТ 9463-88 2. Рабочее напряжение ЛЭП, кВ 0,4; 6; 10; 15 3. Частота, Гц 50 4. Высота над уровнем моря, не более, м 1000 5. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УХЛ1 6. Пропиточные материалы Защитные средства типа ССа (МХМ), «Ултан», «Селькур» ТУ 5310-009-43044373-2011 7. Поглощение антисептика по ГОСТ 20022.2-80, кг/м3 8 8. Длина опоры, м 9,5; 11; 13 9. Диаметр опоры в верхнем отрубе, не менее, мм 180 10. Установленный срок службы, лет 50 11. Гарантийный срок службы, лет 5 Маркировка выполняется на русском языке, имеет четкие обозначения, наносится на доступном для обозрения месте. Маркировка сохраняется весь срок службы опоры. Требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, соответствуют ГОС 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.